Właściwości użytkowe błon fotograficznych

- Światłoczułość

czułość materiału na światło, jest to najważniejsza wielkość wyjściowa podawana na opakowaniu pozwalająca określić warunki naświetlania.

Ustanowiono normy międzynarodowe wprowadzające wspólne oznaczenia światłoczułości materiałów fotograficznych- ISO

| ISO |
| --- |
| Skala arytmetyczna | Skala logarytmiczna |
| 12 | 12̊ |
| 25 | 15 ̊ |
| 50 | 18 ̊ |
| 100 | 21 ̊ |
| 200 | 24 ̊ |
| 400 | 27 ̊ |
| 800 | 30 ̊ |
| 1600 | 33 ̊ |
| 3200 | 36 ̊ |

- Zadymienie

Ujawnia się po wywołaniu materiału negatywowego.  Powstawaniu zadymienia powinna zapobiegać substancja antyzadymiająca wywoławcza, która chroni od wywołania nienaświetlone halogenki srebra. Pomimo, że jest to istotna i określona w normach właściwość każdego materiału światłoczułego, to jednak na opakowaniu nie podaje się tej wielkości.

- Kontrastowość

Błony negatywowe charakteryzują się niską kontrastowością i potocznie nazywa się je miękkimi. Współczynnik kontrastowości poniżej jednego

Specjalne materiały do zdjęć reprodukcyjnych 3-6

- Ziarnistość

Ziarnistość jest na ogół niepożądana w fotografii, jest związana z wielkością i ułożeniem ziaren srebra. Obecnie wszystkie materiały negatywowe są drobnoziarniste.

- Zdolność rozdzielcza

Jest to zdolność odtwarzania linii położonych blisko siebie, które nie powinny się nakładać, lecz powinny być czytelne i łatwo zróżnicowane.

Materiały negatywowe wysokoczułe 60- 80 linii/1mm

Średnioczułe 70- 100 linii/1mm

Niskoczułe 90- 120 linii/1mm

- Czułość spektralna

Materiały negatywowe nieuczulone optycznie czułe praktycznie tylko na promieniowanie niebieskie. Przedmioty niebieskie na negatywie odwzorowane są jako czarne na pozytywie jako białe. Reszta na pozytywie czarne.

Materiały negatywowe ortochromatyczne- zostały dodatkowo uczulone na promieniowanie zielone. Przedmioty czerwone będą dalej odwzorowane na pozytywie jako czarne.

Materiały negatywowe panchromatyczne- są uczulone na wszystkie barwy .

Klasyfikacja błon fotograficznych czarno- białych

Błony negatywowe możemy podzielić wg następujących kryteriów:

- zastosowanie

- ogólne

- graficzne(reprodukcyjne)

- światłoczułość

- niskoczułe

- średnioczułe

- wysokoczułe

- bardzo wysokoczułe

- format i rodzaj opakowania

- błony zwojowe produkowane w postaci taśmy o szerokości 60mm, przyklejane jednym końcem do papieru ochronnego, zwija się je na szpule grubsze typu 120, lub cieńsze typu 620.

- błony małoobrazkowe występują w postaci perforowanej taśmy o szerokości 35mm, zwiniętej na szpulę i sprzedawanej w światłoszczelnej kasetce.

- pewna część materiałów jest cięta na arkusze i rozprowadzana w postaci błon arkuszowych o formacie 9x14 cm, lub 10x15 cm.

- Uczulenie spektralne

- Nieuczulone

- Ortochromatyczne

- Panchromatyczne

- Ortopanchromatyczne ( nieco słabiej na czerwone)

- Superpanchromatyczne ( szczególnie na ciemnoczerwone)